TEXTBAUSTEIN

ASSMANN DIGITUS DK-35121-U Universal-Glasfaserkabel, AI-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125µm, OM2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Bündelader, 12 Fasern Multimode G50/125µm,1200 N

Merkmale

für Verlegung im Außenbereich verwendbar, UV-beständig, metallfrei, nagetierfest,

längswasserdicht, zugfest

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:			-30 bis +60 °C

Installationstemperatur:		-5 bis +50 °C

Transport- / Lagertemperatur:	-40 bis +70 °C

Prüfverfahren

Dämpfung:				nach IEC 60793-1-1

längswasserdicht:			nach IEC 60794-1-2

Produktdaten

Außendurchmesser nom.:		7,8 mm

Netto-Gewicht:			60 kg/km

Zugkraft Verlegung: 			1200 N

Biegeradius:				15 x Außendurchmesser

Faser Daten

Primärbeschichtung

Doppelschichtiges UV-vernetztes Acrylat

Abmessungen

Kerndurchmesser:				50,0 ±2,5 µm

Kern/Mantel-Konzentrizitätsfehler:		≤ 1,5 µm

Manteldurchmesser:				125 ± 2,0 µm

Unrundheit des Kerns:			≤ 5 %

Unrundheit des Mantels			≤1 %

Durchmesser über Primärbeschichtung:	245 ± 5 µm

Mantel/Beschichtung-Konzentrizitätsfehler	≤ 12 µm

Übertragungstechnische und optische Eigenschaften

OFL Bandbreite

bei 850 nm:	≥ 500 MHz*km

bei 1300 nm: 	≥ 500 MHz*km

Gigabit Ethernet Übertragungslänge

bei 850 nm:	600 m

bei 1300 nm:	600 m

Dämpfung

bei 850 nm:		2,4 dB/km

bei 1300 nm:		0,7 dB/km

Brechungsindex (IOR)

bei 850 nm:		1,477

bei 1300 nm:		1,472

Numerische Apertur:	0,200 ± 0,015 NA

Die Fasern entsprechen IEC 60793-2

Typ: DIGITUS Universal-Glasfaserkabel, AI-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125µm, OM2 liefern und verlegen

Art.nr. DK-35121-U

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         	eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR